- 1.22  地下合成高分子防水卷材防水工程施工监理

- 1.22.1  监理要点及方法

地下合成高分子防水卷材防水工程施工监理要点及方法见表1-44所列。

地下合成高分子防水卷材防水工程施工监理要点及方法      表1-44

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | *1．合成高分子防水卷材 合成高分子（三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚乙烯丙纶、高分子自粘胶膜等）防水卷材的选用应符合设汁及施工方案要求，其质量要求应符合《高分子防水材料第1部分：片材》GB 18173.1的规定。合成高分子防水卷材检查要点： （1）外观检查：品种、规格、尺寸、外观质量等。 ▲（2）复验：断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、撕裂强度；防水卷材与胶粘剂粘合试样剪切性能、剥离性能。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 2．基层处理剂 资料核查：出厂质量证明。 3．胶粘剂 资料核查：出厂质量证明。 4．密封材料 资料核查：出厂质量证明。 *5．止水带 止水带的选用应符合设计及施工方案要求，其质量要求应符合《高分子防水材料第2部分：止水带》GB 18173.2的规定。止水带检查要点： （1）外观检查：品种、规格、外观质量等。 ▲（2）复验：拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 带“*”原材料便用前应按规定进行报验；带“▲”的原材料复验实行见证取样和送检 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 见表1-42 |
|  |  | 作业条件检查 | 见表1-42 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 见表1-42 |
|  |  | 功能检测 | 见表1-42 |
|  |  | 检验批验收 | 见表1-42 |
|  |  | 成品保护 | 见表1-42 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 见表1-42 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

注：选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配（宜优先选择卷应商商的配套产品）。

- 1.22.2  地下卷材防水工程质量检验标准

地下卷材防水工程质量检验标准见表1-43所列。

- 1.22.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208。

（3）《地下工程防水技术规范》GB 50108。

（4）《高分子防水材料第1部分：片材》GB 18173.1。

（5）《高分子防水材料第2部分：止水带》GB 18173.2。

（6）《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066。