混凝土工程旁站监理

混凝土是由多种原材料组成的复合材料，混凝土的性能不仅与其组成的原材料性能有关，而且还与配合比特别是水灰比、外加剂的种类和掺量，混凝土的搅拌运输、成型、养护等因素有关。在控制混凝上工程质量时，专业监理工程师要全面考虑上述影响混凝土性能的诸多因素或环节，从组织上、技术上采取措施确保混凝土工程的质量。

1)、混凝土工程质量的事前监理 
（1） 审核施工组织设计

① 要熟悉建筑总平面图和土建施工图，根据工程的结构特点和施工现场的具体条件，审查施工组织设计有关混凝土工程所采取的组织措施和技术措施是否合理。其中应特别注意混凝土的生产、输送、浇筑顺序的设置。严冬、酷暑混凝土施工，以及大体积混凝土的浇筑，应专门制定施工方案，采取相应措施。

②若在施工现场拌制混凝土，应对混凝土搅拌站、水泥库、砂石堆场的布置通盘考虑，砂石堆场应分隔，砂石相互不混杂；有一定的储备量，能保证混凝上连续生产；砂石进场、卸料与称量应较方便。

③若使用商品混凝土，应选择运距不太远、有生产许可证的商品混凝土站。根据施工要求提出在卸车地点的混凝土质量要求。

（2）混凝土生产设备及施工机具进行检查

① 搅拌机的配备应能满足混凝土浇筑量的需要且应有备用搅拌机，搅拌机的加水系统应准确可*。

② 原材料必须过磅，计量装置应校验正确。

③ 混凝土的水平运输工具和垂直运输机械应满足混凝土浇筑数量的要求，运行应可*。振捣棒（器）性能要可*。

④ 检测混凝上坍落度及制作试块的试模要配套。 
（3）对原材料的监理

① 有关水泥、砂、石、外加剂、混凝土质量标准、检验方法和认可程序须根据有关规定不得使用含有害矿物的骨料。

② 散装水泥要按品种分类贮存，袋装水泥要存放在离地面300mm2以上的木隔板上按品种分批存放；堆放高度不宜大高，要采取有效措施，避免受潮结块。

③ 砂、石要按品种、规格分别存放在不积水的平地上，避免混入异物。

④ 外加剂要按不同品种及各自的要求贮存，防上掺混，并应注意过期外加剂的失效问题。拌制混凝土用水，应符合相应的标准。 
（4）审查混凝上配合比

根据结构设计要求，专业监理工程师检查混凝土配合比是否正确。 
（5）签署混凝土浇捣令

总监理工程师在钢筋工程、模板工程、水、电、暖、通工程及混凝土浇筑准备验收认可后签署浇捣令。 
2)、混凝土施工过程中的质量监理： 
（1） 对混凝土拌制的检查

专业监理工程师对混凝土的拌制过程要进行跟班检查，检查内容有：

  - 原材料称量及加水量控制应准确；

  - 加料顺序及搅拌时间应符合规范要求；

  - 测量坍落度随机取样制作试块。

（2）混凝土运输

若使用商品混凝土，用混凝土搅拌车运输．在运输过程中受时间和温度因素影响，混凝土和易性会降低。因此在浇捣地点要测量坍落度。在和易性降低后要注意混凝土浇筑振捣工艺，避免出现蜂窝、孔洞等振捣不密实问题。

混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不得超过规范的规定。 
（3）混凝土的浇筑、接槎、振捣

① 混凝土的浇筑顺序和方法事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑、分层、分段要合理；层、段间的间隔时间要计划好，在前一层、段混凝土初凝前，浇筑后一层、段的混凝土，振捣器要插入到下一层。

② 浇筑竖向结构要根据结构形式采用串洞、开门孔洞等方法，保证混凝土浇筑中不发生离析，并保证各部分浇筑密实。

③ 对配筋及预埋件多的地方要认真浇筑，把各处振捣密实，并避免碰动钢筋及预埋件。

④ 要督促承建商加强管理，使操作工人严格按照混凝土施工操作规程施工。 
（4）混凝土的养护

督促承建商派专人对混凝土进行养护。混凝土在浇筑后，要避免受冻及温度急剧变化的有害影响，同时还要防止在硬化过程中受到冲击、振动及过早地加载。具体地讲，在混凝土强度末达到1.2N/mm2前不允许承建商在其上进行作业。 
（5）混凝土质量的检查和缺陷的修整

① 根据混凝土试块强度判定浇筑的混凝土是否达到设计要求的强度，对拆模后的混凝土结构检查其偏差是否超过规范要求；

② 当发现混凝土结构存在蜂窝、麻面、露筋甚至孔洞时，承建商不得自行修整，要做好详细记录，报请专业监理工程师检查，然后根据缺陷的严重程度，区别对待进行修整。对于影响结构性能的缺陷，必须会同设计单位共同研究处理。

旁站监理记录表

（混凝土灌注桩浇筑工序专用）

工程名称：                                                      编号：

| 日期及气候： |  |  |  |  |  | 工程地点： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁站监理开始时间： |  |  |  |  |  |  | 旁站监理结束时间 |  |  |  |  |
| 施工情况： - 施工企业现场质检人员到岗： 是□ 否□ - 特殊工种上岗证是否齐全： 是□ 否□ - 施工机械到位： 是□ 否□； - 混凝土原材料是否检验： 是□ 否□； - 有无混凝土配合比报告： 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 混凝土设计强度：C - 孔底标高： 米 - 孔口标高： 米 - 设计混凝土面标高： 米 - 导管长度： 米 - 理论计算的首灌量： 米3 - 灌注桩混凝土理论方量： 米3 - 见证取样混凝土试块： 组 - 混凝土面标高： 米 充盈系数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土灌注情况记录 | 时间 | 混凝土量 | 坍落度(抽检) | 灌注是否正常 | 导管离孔底深度 |  |  | 拔管前导管埋深 | 拔管长度 | 拔管后导管埋深 | 拔管过程是否正常 |

旁站监理记录表

（混凝土灌注桩浇筑工序专用）

续前页

| 发现问题： 1、钢筋及预埋预留的隐检是否已报验签字。 □是 □否； 2、混凝土浇注令是否已办完签批。 □是 □否 3、商品混凝土技术资料是否已报监理审查。 □是 □否； 4、混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是否已报验合格。 □是 □否 5、混凝土坍落度实测1 ； ； 时间 、 2 ； ； 时间 。 □符合 □不符合 6、混凝土输送车是否现场加水。 □是 □否； 7、混凝土从出厂到浇完是否超时限。 □是 □否 8、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是否正确。 □是 □否； 9、混凝土有无漏振现象。 □有 □无 10、大体积混凝土测温孔留置数量、位置是否与方案一致。 □是 □否 11、混凝土冬季施工，测温孔位置、数量是否与方案一致。 □是 □否 12、混凝土入模温度 ℃。 □符合 □不符合 13、混凝土施工过程若发生异常现象是否采取有效措施整治。 □是 □否 |  |
| --- | --- |
| 处理意见： - 是否及时通知现场质检员 、或带班人 ， □是 □否 - 是否书面通知施工项目部整改。 □是 □否 - 施工单位是否采取措施，整改到位。 □是 □否 |  |
| 备注： |  |
| 施工企业： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理企业： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

混凝土旁站监理记录表

| 日期及气候 |  | 旁站监理开始时间 / 结束时间 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理部位及工序 |  |  |  |
| 施工情况： 1、商品混凝土（数量 M3）技术资料是否完备、齐全。 □是 □否 2、施工用电气设备是否安全。 □是 □否 3、夜间照明是否充足。 □是 □否 □非夜间施工 4、施工机具、设备（其中振捣器型号 ，数量 台）是否完好、运转正常。 □是 □否 5、施工人员：混凝土工 钢筋工 模板工 安装人员 ； 人员是否符合要求。 □是 □否 6、质检员、工长、试验员等技术管理人员是否到位。 □是 □否 7、施工方法和浇筑顺序是否与施工方案一致。 □是 □否； 8、施工缝留设及处理是否正确。 □是 □否 9、使用混凝土垫块是否符合要求。 □是 □否； 10、有无钢筋贴模板现象。 □有 □无 11、垫层底板上或模板内是否已清理干净。 □是 □否； 12、木模是否湿润。 □是 □否 13、混凝土试块标养 组；同条件养护 组；抗渗 组。制作时间 。 |  |  |  |
| 监理情况： 1、钢筋及预埋预留的隐检是否已报验签字。 □是 □否； 2、混凝土浇注令是否已办完签批。 □是 □否 3、商品混凝土技术资料是否已报监理审查。 □是 □否； 4、混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是否已报验合格。 □是 □否 5、混凝土坍落度实测1 ； ； 时间 、 2 ； ； 时间 。 □符合 □不符合 6、混凝土输送车是否现场加水。 □是 □否； 7、混凝土从出厂到浇完是否超时限。 □是 □否 8、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是否正确。 □是 □否； 9、混凝土有无漏振现象。 □有 □无 10、钢筋骨架（尤其板内负筋）是否有被踩变形现象。 □有 □无， 11、是否修复原位。 □是 □否 12、抽查混凝土板厚 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 （㎜）其中符合要求 点；超标 点 13、收面时间是否适宜。 □是 □否， 14、收面时是否加水，撒干水泥。 □是 □否 15、大体积混凝土测温孔留置数量、位置是否与方案一致。 □是 □否 16、混凝土冬季施工，测温孔位置、数量是否与方案一致。 □是 □否 17、混凝土入模温度 ℃。 □符合 □不符合 18、检查有无模板变形，跑模漏浆发生。 □有 □无； 19、混凝土施工过程若发生异常现象是否采取有效措施整治。 □是 □否 |  |  |  |

旁站监理记录表

续前页

| 发现问题： （1） 砼配合比与设计配合比是否相符； □是 □否 （2） 发现钢筋位置是否存在偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼保护层厚度控制不好； □是 □否 （3） 发现是否存在胀模、漏浆现象； □是 □否 （4） 砼浇捣是否存在顺序不连续，新旧砼连接不好；接搓处杂物未清理干净； □是 □否 （5） 砼振捣是否存在顺序不好，某处振捣力度不够，可能出现漏振； □是 □否 （6） 砼是否存在太稀或太干，影响浇筑或堵管； □是 □否 （7） 浇捣过程中是否遇大雨，防雨措施不力，造成砼泥浆流淌。 □是 □否 |  |
| --- | --- |
| 处理意见： - 是否及时通知现场质检员 、或带班人 ， □是 □否 - 是否书面通知施工项目部整改。 □是 □否 - 施工单位是否采取措施，整改到位。 □是 □否 |  |
| 备注： |  |
| 承包单位名称： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理单位名称： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |