常用建筑材料见证取样检测项目

的取样数量

| 序号 | 样品 | 参数名称 | 所需数量 | 代表批量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 强度、安定性 | 12kg | 200T | 袋装 |
| 2 | 水泥 | 强度、安定性 | 12kg | 500t | 散装 |
| 3 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸500mm | 2根 | 60t |  |
|  |  | 弯曲300mm | 2根 | 60t |  |
| 4 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸500mm | 2根 | 60t |  |
|  |  | 弯曲300mm | 2根 | 60t |  |
| 5 | 冷轧带肋钢筋 | 拉伸500mm | 2根 | 60t |  |
|  |  | 弯曲300mm | 2根 | 60t |  |
| 6 | 冷轧扭钢筋 | 拉伸500mm | 2根 | 10t |  |
|  |  | 弯曲300mm | 2根 | 10t |  |
| 7 | 圆盘条 | 拉伸500mm | 2根 | 60t |  |
|  |  | 弯曲300mm | 2根 | 60t |  |
| 8 | 钢筋机械连接 | 拉伸500mm | 2根 | 500个 |  |
|  |  | 弯曲300mm | 2根 | 500个 |  |
| 9 | 钢筋连接件 | 500mm | 3根 | 500个 |  |
| 10 | 钢筋焊接 | 500mm | 3根 | 300个 | 闪光对焊 |
|  |  | 300mm | 3根 | 300个 | 闪光对焊 |
| 11 | 钢筋焊接 | 500mm | 3根 | 300个 | 其他焊接 |
| 12 | 型钢 | 500mm | 1根 | 60t | 加工至20mm宽 |
|  |  | 300mm | 1根 | 60t | 加工至20mm宽 |
| 13 | 型钢焊接 | 500mm | 2根 | 300～600个 | 加工至20mm宽 |
|  |  | 300mm | 2根 | 300～600个 | 加工至20mm宽 |
| 14 | 铝合金 | 管状型材300mm | 2根 |  |  |
| 15 | 砂 | 强度、细度、含水率 | 20kg | 400m3 |  |
| 16 | 石 | 强度 | 10kg | 600t |  |
| 17 | 砼配合比 | 砂 | 30kg | 每组 | 做抗渗 数量翻倍 |
|  |  | 水泥 | 20kg |  |  |
|  |  | 石 | 40kg |  |  |
| 18 | 砂浆配合比 | 砂 | 20kg | 每组 |  |
|  |  | 水泥 | 3kg |  |  |
| 19 | 砂浆抗压 | 棱长70.7mm立方体 | 6块/组 | 250m3 |  |
| 20 | 砼抗压 | 强度 | 3块/组 | 100m3 200m3/ 连续浇捣1000m3以上 |  |
| 21 | 粘土实心砖 | 强度 | 15块 | 15万块 |  |
| 22 | 加气块 | 强度 | 18块 | 1万块 |  |
| 23 | 蒸压灰砂砖 | 强度 | 10块 | 10万块 |  |
| 24 | 烧结多孔砖 | 强度 | 15块 | 15万块 |  |
| 25 | 轻集料空心砌块 | 强度 | 8块 | 1万块 |  |
| 26 | 粉煤灰砖 | 强度 | 15块 | 10万块 |  |
| 27 | 瓷砖 |  | 30片 | 5000m2 |  |
| 28 | 防水卷材 |  | 2.0m2 | 1万m2 |  |
| 29 | 防水涂料 |  | 3.0kg | 5～15t |  |
| 30 | 钢结构用扭剪型高强螺栓 | 连接副 | 8套 | 3000套 | ①送10套 ②需提供同批合格证 |
| 31 | 高强度大六角头螺栓 | 连接副扭矩系数 | 8套 | 3000套 |  |
| 32 | 高强度螺栓连接 | 摩擦面抗滑移系数 | 3组 | 2000t | 安装好，同时螺栓要送检 |

五大建筑材料见证取样方法

一、水泥

1、水泥的进场检验：

（1）、水泥进场后首先检查水泥的出场合格证及出场检验报告，核对包装袋上的厂家、牌号、品种、强度等级、出场日期，出场编号。除此以外，水泥袋上还应注明产品名称、代号、净含量、生产许可证编号、执行标准号，包装年月日，水泥袋上字迹颜色，

硅酸盐和普通硅酸盐水泥为红色，矿渣水泥为绿色。

（2）取样批量和方法

a. 散装水泥：同厂同期同品种同强度的同一出场编号500t为一批。取样方法随机从不少于三个车罐中，用槽型管在适应位置插入水泥一定深度(不超过2m)。取样搅拌均匀后从中取出不少于12kg作为试样放入标准的干燥密封容器中，同时另取一份封样保存。

b. 袋装水泥：同一厂家、同期、同品种、同强度等级，以一次进场的同一出场编号的水泥200t为一批，先进行包装重量检查，每袋重量允许偏差1kg。

取样方法:随机从20袋中采取等量的水泥，经搅拌后取12kg两份，密封好，一份送检，一份封样保存。

二．钢筋

（1）对进厂的钢筋首先进行外观检查，核对钢筋的出厂检验报告（代表数量）、合格证、成捆筋的标牌、钢筋上的标识，同时对钢筋的直径、不圆度、肋高等进行检查，表面质量不得有裂痕、结疤、折叠、凸块和凹陷。外观检查合格后进行见证取样复试。

2．取样方法：

拉伸、弯曲试样，可在每批材料或每盘中任选两根钢筋距端头500mm处截取。拉伸试样直径R6.5－20mm，长度为300－400mm。弯曲试样长度为250mm，直径R25－32mm 的拉伸试样长度为350－450mm，弯曲试样长度为300mm。取样在监理见证下取2组，1组送样1组封样保存。

3、批量：

同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉罐号同一交货状态每60t为一验收批。

三、混凝土

1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样，在监理见证下进行现场搅拌砼，取样应在第三盘至结束前30min之间取样。商品砼运至现场后进行交货检验，其砼试样应在交货地点同一车送的砼卸料量的1／4－3／4之间取样，试块按组数填写委托单，按要求留足试块组数（标养、同条件）。

2、组批规则：

1）现场搅拌同：同一强度等级，同一配合比，生产工艺相同的砼每一取样单位应符合下列规定：a、每拌制100盘，但不超过100m3,。B、按每工作台班。C、每一现浇楼层。

2、商品砼：

用于交货检验的混凝土按100m3 一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。当连续供应混凝土量大于1000m3 时，按每200m3 计算。

3．根据具体需要留置同条件试块。

四、砂浆：

（一） 批量：

1．以每楼层或每250m 3砌体 2、基础砌体 3、每一层建筑或1000m2 地面工程

2．取样地点在盘口并在砂浆砌筑地点随机取样后在监理见证下封存，填写委托单，注明取样地点；在单线图上注明轴号、砌筑高度等。

五、砂

（一）采用标准

JGJ52－92普通混凝土用砂质量标准及检验方法

（二）组批规则：

应按同产地、同规格、同一进场时间分批验收。以400m3或600t为一验收批。不是上述数量者以一批论。

（三）抽样数量：

每一验收批取样22kg。2份，1份压样送检，1份封份保存。

（四）抽样方法：

在料堆取样时，取样部位均应分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组试样。